PVC PENCEREDE MODERN VE ESTETİK ÇÖZÜMLER !

YENİ  4 ODACIKLI  FENS 3600  SERİSİ

- GENEL  ÖZELLİKLER

- Firmamız;

- ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesine, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir.

- Profillerimiz için Almanya RAL Kalite Belgesine Sahiptir.

- Profillerimiz için TS 5358 EN 12608 Kalite Belgesine Sahiptir.

- Doğramalarımız TS EN 14351-1’e göre bağımsız akreditelaboratuvarlardan test Raporlarına sahiptir.

- Doğramalarımız CE işaretlidir.

- Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine Sahiptir.

- Konya İl Sağlık Müdürlüğünden alınan PVC Kapı ve Pencerelerin Çevre ve Toplum Sağlığına sakıncasının bulunmadığına dair Sağlık Raporuna Sahiptir.

- Isıcamlarımız TS 3539 EN 1279’e göre Hollanda TNO test raporludur ve CE işaretlidir.

- FENS 3600 SERİSİ  PVC ANA PROFİLLERİ

- Alman RAL GZ 716/1 ile Avrupa Birliği-Türkiye ortak standardı  TS 5358 EN 12608  ‘e göre tasarlanmıştır.

- Profil genişliği 61 mm’dir. Dört odacıklıdır. 4 Odacık sistemi ısı, hava, toz ve ses yalıtımını maksimum düzeye ulaştırır, enerji kaybını ve gürültü kirliliğini minimuma indirir.

- Normal Kasa, Geniş Kasa ve Pervazlı Kasa seçenekleri mevcuttur.

- İçe Açılım ve Dışa Açılım Kapı Kanadı Seçenekleri mevcuttur.

- Pencerenin iç ve dış görünür yüzeylerinde ana profil et kalınlığı 2,7 mm,  yan yüzeylerdeki ana profil  et  kalınlığı  2,2 mm, iç  bölme  et  kalınlığı 0,8 mm’dir.

- Tüm Kasa, Kanat ve Kapı Kanatlarında menteşe-sac vida bağlantısı bulunmaktadır. Böylece kanatların sarkması veya kopması engellenmiş olmaktadır.

- Tüm kanat ve kapı kanatlarında ispanyolet ve kilitli ispanyolet yönlerinde kesintisiz tek parça destek sacı bulunmaktadır. Bu sayede hırsızlığa karşı daha etkin Güvenlik ve kanatların ağırlıktan dolayı sarkmasını önleyici mekanik mukavemet sağlanmaktadır.

- Ana profillerde oval kenarlar yağmur suyunun cam önünde ve pencere üzerinde birikmesini engelleyerek aşağıya süzülmesini ve atılmasını sağlar. Dış görünüme estetik katar.

- Çıta yüzeylerindeki oval görünüm pencerenin iç görünümüne estetik katar.

- Kendinden (kaynayabilen TPV ) contalı profiller ile doğrama imalatında zaman, personel, stok ve maliyet tasarrufu.

- Buz Mavi görünümlü conta seçeneği.

- Mükemmel dizaynı sayesinde sızdırmazlık ve su tahliyesinde maksimum performans.

- Pencere ve kapıların kapanmasını sağlayan zamak karşılıklar tüm kasa profillerinde destek sacına vidalanmaktadır. Bu sayede hırsızlığa karşı daha etkin Güvenlik sağlanmaktadır. Şiddetli rüzgarlarda ve uzun dönemli kullanımlarda zamağın yerinden (plastik yüzeyinden) fırlaması engellenmektedir.

- FENSTERBAU Profillerinin rengi homojendir.

Spektrofotometrik Renk değerleri:

L*  Büyüktür         95,00

a*                         - 0,60 ile -1,20 arasında

b* Küçüktür          3,00

Mükemmel bir  beyazlık  ancak  bu  değerlerle  mümkündür. Almanya  SKZ  laboratuvarlarında yapılan 12 GJ’ lük sunni yaşlandırma testi sonrası FENSTERBAU profillerinde bulunan renk değişim değeri toplamda 1 in altındadır.

- Profil imalatında kullanılan PVC-U,  DIN 7748 Standardına uygundur.

- Sıcak ve soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.

- ( -60 / +100 0C ) arası termal şoklara dayanıklıdır.

- 1500C de yarım saat süre ile ısıya maruz kaldığında profil yüzeyinde herhangi bir habbelenme, çatlama, pullanma, kabarma gibi bozukluklar oluşmaz.

- Soğukta bekletme sonrası darbe deneyinde 1,5 metre yükseklikten bırakılan 1 kg’lık kütlenin ani çarpması ile oluşacak darbelere dayanıklıdır.

- Kısa süreli kaynak faktörü 1,0’dır.Stanadartların çok üzerinde kaynak değerlerine sahiptir.

- Termal stabilitesi DIN 53381’e göre 85 dakikadır.

- Çift çentik darbe direnci DIN EN ISO 179/1 FC’ye göre 67 kj/m2’dir.

- Zengin lamine çeşitleri ile ahşap görünümlüdür.

3.  FENS 3600 SERİSİ PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

- TS EN 14351-1’e uygundur ve CE işaretlidir.

- Fens 3600 Teknik İmalat Dosyasına uygun olarak üretilir.

- Su sızdırmazlığı TS EN 1027’ e uygundur ve TS EN 12208’e göre E sınıfıdır. ( en iyi sınıf).

- Hava sızdırmazlığı TS EN 1026’ ya uygundur, ve TS EN 12207’e göre 4.Sınıf’tır. ( en iyi sınıf).

- Rüzgar yüküne karşı mukavemet deneylerinde oluşan sehim TS 4644 EN 12211’e uygundur, ve Rüzgar direnci TS EN 12210’a göre E sınıfıdır( en iyi sınıf). Kullanılan aksesuarlar 3000 Pa rüzgar yüküne dayanıklıdır.

- Isı  iletim  katsayısı EN ISO 10077-2’e  göre  Uf=1,5 W/(m2.K)’ dır.

- Ses yalıtım değeri EN ISO 717-1’e göre 38 dB’ dir.

- Tüm ana profillerde suyun rüzgar basıncından etkilenmeden tahliye olabilmesi için şaşırtmalı ve aynı eksen üzerinde hizalı su tahliye kanalları bulunur.

- Su tahliye kanalları,  suyun destek sacı ile irtibatını engelleyecek şekilde açılmaktadır.

- Su tahliye kanallarının ölçüleri 5 x 25 mm ve su tahliye kanalları dışarıya doğru meyillidir.

- Su tahliye kanallarının dışına rüzgarlık takılmaktadır.

- Kasa ve ortakayıtta açılacak su tahliye kanalları 60 cm’ye kadar 2 adet, 60 cm üzeri uygulamalarda 3 adet su tahliye kanalı açılmaktadır. Bu kanallar, kasa kenarından 15 cm içeriden açılır.

- Kanatlarda su tahliye kanalları iç dağıtımla kanat altından suyu, yatay kasa profiline, oradanda dışarıya  aktaracak  biçimde  yapılır.

- Kanatlardaki su tahliyesini daha hızlı ve rahat olması için basınç dengeleme ( Vakum ) kanalları açılmaktadır.

- Destek sacları TS 822’ye uygundur, sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlenmiştir.

- Destek Sacı kalınlığı 1,20 mm’den büyüktür.

- Destek saclarının boyu profillerinin köşe kaynakları arasındaki mesafeden 1cm kısa ve tek parçadır.

- Destek sacları doğramanın heryerinde ve tek parçadır. Özellikle kanatlarda ispanyolet yerlerinde özel tasarımından dolayı destek sacları kesilmez ve maksimum rüzgar ve emniyet güvenliği sağlanır.

- Destek sacı profile her 30 cm’de bir korozyona karşı kaplanmış vida ile bağlanır.

- Destek Sacları kapı kanatlarının kilitli ispanyolet taraflarındada kesiksiz tek parçadır. Kilit ve kol yerleri fabrikamızda presler ile delinir ve destek sacı tek parça formunu korur.

- Profillerin kaynakları fabrikamızda dört köşe kaynak makinası ile yapılır.

- Kaynak işleminden sonra, profillerin iç ve dış köşeleri, conta yuvaları ve görünen yüzeyler kaynak çapaklarından arındırılır, iç ve dış yüzeylerdeki 0,4 mm derinliğinde ve 3 mm genişliğinde köşe çapakları temizlenir.

- Orta kayıt bağlantı takozu olarak zamak döküm kullanılmaktadır. Kasa ve Ortakayıt destek sacları birbirine bu takoz ile vidalanarak birleştirilir.

- Menteşeler TSE belgelidir, elektrostatik boyalıdır. Doğrama rengine uygundur.

- Pencere Kanatlarında 75 mm, Kapı Kanatlarında 95 mm genişliğinde menteşe kullanılır.

- Kanat yüksekliklerinde 1000 mm’ye kadar 2 menteşe, 100-1400 mm arasına 3 menteşe, 1400-2000 mm arasına 4 menteşe, 2000 mm’den yüksek olan kanatlarda her 200 mm’ye 1 menteşe gelecek şekilde bağlanır. Menteşe vidaları direkt olarak metal destek saclarına vidalanarak tutturulur.

- Kapılarda en az  95 mm ’lik  4  adet  menteşe  kullanılmaktadır. 2000 mm’den yüksek olan kanatlarda her 200 mm’ye 1 menteşe gelecek şekilde bağlanır. Menteşe vidaları destek sacına bağlanır.

- Çift açılımlı aksesuarlar üzerinde doğramaya uygun renkte plastik kapaklar kullanılır.

- İspanyolet vb. aksesuarlar korozyona karşı min.8 mikron kaplama ile kaplanmıştır.

- Çift açılım aksesuarlar,  DIN 18351 Standardına uygundur.

- İspanyoletli kapılarda paslanmaz döküm U zamak kullanılmaktadır.

- Kanat baskı payları 8 mm’dir.

- Contalar TSE belgeli EPDM veya kaynatılabilir TPV’dir.

- EPDM Contalar tek  bir  parça  olarak  üst  orta  kısımdan başlayıp  çepeçevre  çekilir,  üst  orta  noktada  açıklık  bırakılmayacak  şekilde birleştirilmektedir. Köşelerdeki Conta potluk ve çıkıntıları conta  makası  ile  uygun  şekilde  kesilir.

- Cam çıtaları toz tutmaması için özel olarak çift açılı dizayn edilmiştir ve 45° kesim yapılarak doğramaya uygulanmaktadır. Köşe birleşim yerleri birbirlerini tam olarak karşılamaktadır ve birleşim yerlerinde açıklık kalmamaktadır.

- Cam contasının pencere dışından görünen parçası en fazla 5 mm’dir.

4.  FENS 3600 SERİSİ PVC KAPI VE PENCERE  SİSTEMLERİ   MONTAJI

- Sistemin montajı “Montaj Kriterleri”  Kitapçığında belirtilen hususlar doğrultusunda yapılır.

- Mümkün mertebe L kasa montajı tavsiye edilir, körkasalı binili kasa montajından kaçınılır.

- İç ve dış mermerin parçalı olmasına ve aralarında iyi bir yalıtım oluşturulmasına dikkat edilir.

- Doğrama montajında kasa tipine bağlı olarak montaj kenet lamaları veya çelik dübel yada özel montaj vidası kullanılır.

- Vidalama işlemi köşelerden ve orta kayıttan 150 mm uzaklıkta, kendi aralarında max.70 cm  aralıklarla yapılır.

- Kasa-Duvar arası izolasyon işlemi öncesi kasanın iç ve dış yüzeylerindeki koruma bantları sökülür.

- İzolasyon işleminde şişen bant, poliüretan köpük, silikon v.b. malzemeler kullanılır.

- Silikon çekilen yüzeylerde sıyırma yapılarak satıh temizliği yapılır.

- Silikon derinliği minimum 7mm dir.

5. FENS 3600 SERİSİ PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ  ISICAM   TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MONTAJ KRİTERLERİ

- FENSTERBAU tesislerinde üretilen çift cam sistemleri “Isıcam” patentlidir ve Şişecam’ın belirtmiş olduğu üretim kriterlerine göre üretilir.

- Isıcamlar, cam içi buğulanmaya karşı 10 yıl garantilidir.

- Zengin renk, desen ve model seçeneklerine sahiptir.

- Dekoratif aliminyum çıtalarla farklı estetik modeller oluşturulur.

- Taşıyıcı cam takozları plastikten mamuldür. 75 mm uzunluğundadır, üzerinde kaymayı önleyici  tırnakları vardır. Takozlar ısıcamın toplam kalınlığından 2,0 mm geniş olarak yapılmaktadır. İnce cam takozları ile seviye ayarlama, yük kaydırma imkanı vardır. Böylece Cam yükü menteşelere aktarılarak doğrama kanatlarının zamanla sarkarak kapanamama problemleri çözülmüş olur.

- Cam takozları su tahliye kapatmayacak şekilde takılır.

- Cam takma esnasında kanatlar kasadan çıkartılmaz.